ШУМАНЕТ-100

Рулонный материал для звукоизоляции ударного шума

Общая информация

Описание

ШУМАНЕТ-100 – современный высокоэффективный звукоизоляционный материал. Для всех существующих типов железобетонных перекрытий применение материала гарантирует выполнение требований СНиП-23-03-2003 в части нормирования уровня ударного шума в зданиях категории комфортности «Б».

Область применения

Рулонный материал предназначен для использования в качестве упругой звукоизолирующей подложки при устройстве конструкций «плавающих полов» под цементно-песчаной армированной стяжкой.

Состав

Многослойный звукоизолирующий стеклохолст LB230, с тонким односторонним битумно-полимерным покрытием.

Отличительные особенности

- • Наличие битумной пропитки позволяет укладывать стяжку непосредственно на материал без применения дополнительного гидрозащитного слоя

- • Высокая акустическая эффективность при малой толщине

- • Длительный срок эксплуатации

Технические, акустические и эксплуатационные характеристики

Размеры рулона

Длина рулона: 15 м. Ширина рулона: 1 м. Толщина: 3 мм

Физические характеристики

Поверхностная плотность: 1,3 кг/м2. Масса рулона: 19,5 кг.

Водонепроницаемость под давлением 0,49 МПа на протяжении двух часов: вода не просачивается.

Температура укладки: не ниже 0°С. Прочность на разрыв вдоль полотна: не менее 170 H

Изоляция ударного шума

| Акустические испытания выполнены лабораторией акустических измерений НИИСФ РААСН г. Москва |
| --- |
| Частота, Гц | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 |
| Снижение приведенного уровня ударного шума ΔLn плавающей стяжкой, уложенной на слой ШУМАНЕТ-100 (3 мм), дБ | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 11,5 | 16,0 | 11,5 |
| Частота, Гц | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
| Снижение приведенного уровня ударного шума ΔLn плавающей стяжкой, уложенной на слой ШУМАНЕТ-100 (3 мм), дБ | 16,0 | 21,0 | 20,0 | 29,0 | 34,5 | 37,5 | 43,0 | 48,0 |

Индекс снижения уровня ударного шума слоем ШУМАНЕТ-100 (3 мм): ΔLn,w = 24 дБ

Сертификаты

Материал имеет акустический и гигиенический сертификаты.

Технология монтажа

При устройстве «плавающего» пола ШУМАНЕТ-100 укладывается под стяжку стеклохолстом вниз, битумной поверхностью вверх. Полотнища материала раскатываются по поверхности плит перекрытия с нахлестом 20 мм, стыки проклеиваются скотчем. Чтобы исключить соприкосновение бетонной стяжки с поверхностью стен, полотнища ШУМАНЕТ-100 заводятся на стены на высоту чуть большую высоты устраиваемой стяжки. Стяжка должна иметь поверхностную плотность не менее 100 кг/м2 и толщину 60 мм, а также в обязательном порядке должна быть армирована металлическими конструкциями